## Slide 1: ИССЛЕДОВАНИЕ ШТАТНЫХ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ РЕАКТОРА ТИПА ВВЭР С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ В УСЛОВИЯХ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ АВАРИИ С ПОТЕРЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
А.А. Урусов, А.А.Мокрушин, Д.М.Солдаткин, К.К. Полунин
2019 г.
ХI конференция по реакторному материаловедению

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение безопасности является одной из основных задач при проектировании и эксплуатации АЭС. Обоснование безопасности АЭС включает анализ развития проектных и запроектных аварий, которые могут привести к разгерметизации твэлов, тяжелым повреждениям, плавлению активной зоны, выходу водорода и радиоактивных продуктов деления.
Хотя действующие реакторы и тем более реакторы последних поколений предусматривают многоуровневую, эшелонированную защиту от такого сценария, события в Японии показали, что при определенном, редчайшем стечении неблагоприятных обстоятельств подобное возможно.
В связи с этим активизировались работы по созданию принципиально нового топлива, способного противостоять условиям тяжелых аварий при сохранении или повышении экономических показателей и безопасности при нормальной эксплуатации. Множество разработок такого рода получили собирательное название Accident Tolerant Fuel (ATF) — топливо с повышенной устойчивостью к авариям. В формулировке МАГАТЭ это топливо должно быть работоспособно как в нормальных условиях работы, так, и это главное – в условиях потери теплоносителя.

## Slide 3: Толерантное топливо
Проблемы и задачи ATF топлива
Разработка защитных покрытий для циркониевой оболочки твэла
Полная замена циркониевой оболочки
Замена циркониевых элементов активной зоны
Создание нового вида топлива
Способы решения поставленной задачи
Nb₂-Al-C
Zr-Si₂
Ti₂-Al-C
MAX-фазы
Cr
Fe-Cr-Al
SiC-SiC
Mo
Тонкостенные стальные оболочки
U₃-Si₂
U-N
U-Zr
U-Mo
UO₂-Cr₂-O₃-SiC
Дисперсионное топливо
Fe-Cr-Al
SiC-SiC
Улучшить кинетику реакции оболочки с паром
3амедлить скорость выделения свободного водорода
Улучшить тепломеханические свойства
оболочки и топлива
Уменьшить выход продуктов деления
Улучшить экономические характеристики топлива, включая показатели послереакторного цикла

## Slide 4: Высокотемпературное защитное покрытие
Требования к защитному покрытию оболочки
Выбор хрома в качестве материала защитного покрытия обусловлен его:
Высокая коррозионная стойкость в большом интервале температур
Высокая адгезия к матрице
Фазовая стабильность до высоких температур
Мин. сечение поглощения тепловых нейтронов
Высокая теплопроводность
Радиационная стойкость
КЛР близкий к материалу оболочки
Технологичность (автоматизация процесса)
Исключительно высокой коррозионной стойкостью в воде, пару и на воздухе
КЛР αL – 4.9 × 10⁻⁶ К⁻¹
Теплопроводностью λ = 93.9 Вт/(м•К)
Низким сечением захвата тепловых нейтронов (σа = 3.05 × 10⁻²⁸ м²).
Высокими механическими и технологическими свойствами
Высокой температурой плавления
Тпл – 1890°С

## Slide 5: Материалы и методы
Подготовлены образцы из сплава Э110 на губчатой основе, вырезанные из штатных оболочек твэлов ВВЭР-1000 ( 9.10  7.93 мм), L – 10мм.
Проведена газодинамическая модификация поверхность образцов порошком хрома (размер частиц 50–200 мкм) в течение 90 с.
Нанесено защитное хромовое покрытие электрохимическим методом погружением фрагментов циркониевой оболочки в раствор хромового ангидрида.
Двустороннее окисление образцов оболочек проводили на стенде ГАЗПАР. Окисление при температуре 1200°С в течение 500 секунд – это режим, граничащий с достижением критического механического состояния оболочки (остаточная пластичность ниже 2%). Таким образом, интерес представляют испытания при температуре 1200°С и времени окисления в 2–3 раза выше порога охрупчивания (1000–1500 с).
Анализ состояния поверхности и структуры образцов проводили с помощью оптических и электронных микроскопов. Измерение шероховатости покрытия образцов производили с помощью профилометра MarSurf M400. Остаточную пластичность оболочек определяли методом диаметрального сжатия кольцевых образцов на испытательной машине Zwick Z100 при температуре 135 °C.

## Slide 6: Подготовка и нанесение покрытия
Исходный образец
Травление
Газодинамическая обработка
Точка | O % | Cr % | Zr % | Сумма %
1 | 6.77 | 10.51 | 82.73 | 100.00
2 | 3.63 | 0.34 | 96.03 | 100.00
3 | 2.90 | 0.26 | 96.83 | 100.00
4 | 3.45 | 0.56 | 95.99 | 100.00
5 | 4.54 | 0.63 | 94.82 | 100.00
•1
•4
•3
•2
•5
<Ra> = 0,50 ± 0,06 мкм
Микрорентгеноспектральный анализ состояния поверхности
Определение шероховатости обработанной поверхности

## Slide 7: Коррозионные испытания
Электрохимическим методом были получены образцы оболочек с покрытием толщиной от 2 до 20 мкм.
Cr
Zr
Рисунок 1. Внешний вид оболочки
Рисунок 2. Поперечное сечение, шлиф
Высокотемпературные коррозионные испытания (Т-1200°С)
Рисунок 3. Внешний вид оболочки после окисления без покрытия
Рисунок 5. Внешний вид оболочки после окисления с покрытием
Chart: τ, с
| 300 | 1000 | 1500
Привес, мг/см2 | 10 | 18 | 22.9
Привес,мг/см2 | 5.3 | 9.1 | 11.4
Рисунок 4. Зависимость удельного изменения массы образца оболочки от времени окисления в водяном паре при температуре 1200 °C

## Slide 8: Материаловедческие исследования
«ex-β»-слой
α-Zr(O)
ZrO2
Chart: Номер точки
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 94.2 | 93.8 | 94.7 | 95 | 93.9
O | 39.8 | 36.8 | 5 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.5 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 5 | 6.1
Cr | 60.2 | 63.7 | 95 | 98.1 | 98.3 | 98 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zr
Рисунок 6. Поперечное сечение образца с покрытием после коррозионных испытаний
Cr
O
Рисунок 7. Результаты распределения элементов оболочки по внешней границе, полученные методом микрорентгеноспектрального анализа
Cr₂O₃
Zr
Cr
α-ZrCr2
Образование на внешней поверхности слоя оксида хрома (Cr₂O₃), ~ 30% от толщины покрытия.
Отмечена взаимодиффузия элементов циркониевой оболочки и хромового покрытия с образованием фазы α-ZrCr2

## Slide 9: Результаты
Сравнение толщин внутренних слоев оболочек с покрытием и без после высокотемпературного окисления
Образец | Толщина, мкм |  |  |  |  |  | Удельное изменение массы, мг/см2 | Остаточная пластичность δ
 | ZrO2 (внешн.) | Покрытие | α-Zr(O) (внешн.) | “ex-β”-слой | α-Zr(O) (внутр.) | ZrO2 (внутр.) |  | 
Продолжительность 1000 с |  |  |  |  |  |  |  | 
Без покрытия | 84 | – | 98 | 256 | 107 | 75 | 16,9 | δ˂2%
С покрытием | – | 5 | – | 395 | 112 | 75 | 9,1 | δ˃2%
Продолжительность 1500 с |  |  |  |  |  |  |  | 
Без покрытия | 152 | – | 124 | 122 | 116 | 168 | 22,9 | δ˂2%
С покрытием | – | 5 | – | 377 | 56 | 180 | 12,2 | δ˃2%

## Slide 10: Коррозионные испытания в паро-воздушной смеси 1350°C
Внешний вид
150мкм
Микроструктура образца
370 мкм
190 мкм
Cr₂O₃
Cr
α-ZrCr₂
«ex-β»-слой
6 мкм
15 мкм
20 мкм
ZrO2
ZrN
Chart: Толщина δ, мкм
| 575 | 545 | 515 | 485 | 455 | 425 | 395 | 365 | 335 | 305 | 275 | 245 | 215 | 185 | 155 | 125 | 95 | 65 | 35
2 (30 мкм) | 1361.9835 | 794.7531 | 1345.6235 | 1197.0558 | 759.1982 | 677.1861 | 588.5621 | 524.0545 | 434.8846 | 322.6564 | 324.5685 | 313.3451 | 351.0533 | 351.0533 | 302.6939 | 299.2639 | 242.5416 | 322.6564 | 483.2593
Внешняя поверхность оболочки
Внутренняя поверхность оболочки
Chart: Толщина δ, мкм
| 650 | 620 | 590 | 560 | 530 | 500 | 470 | 440 | 410 | 380 | 350 | 320 | 290 | 260 | 230 | 200 | 170 | 140 | 110 | 80 | 50
 | 1395.6114 | 1466.7141 | 1107.2292 | 1119.43 | 1375 | 955.4485 | 927 | 1083.4186 | 759.1982 | 1200 | 891.0035 | 908.7344 | 832.8654 | 588.5621 | 431.9212 | 362.1094 | 330.4077 | 320.7612 | 313.3451 | 440.9037 | 426.0845
170 мкм
«ex-β»-слой
α-Zr(O)
α-Zr(O)
ZrO2
«ex-β»-слой

## Slide 11: Выводы
В работе исследовано влияние хромового покрытия на коррозионную стойкость оболочек твэлов из сплава Э110 на губчатой основе при испытаниях в водяном паре при температуре 1200 °C.
Методом сканирующей электронной микроскопии исследована поверхность оболочек. Показано, что положительный эффект в адгезии защитного покрытия с поверхностью оболочки достигается газодинамической обработкой с равномерным внедрением хромовых частиц в приповерхностный слой.
Выполнены эксперименты по нанесению защитных покрытий толщиной до 20 мкм на внешнюю поверхность оболочек твэлов электрохимическим методом. Показано, что толщина покрытия не оказывает влияния на конечную величину шероховатости поверхности оболочки.
Проведены испытания по двухстороннему окислению в водяном паре образцов оболочек с защитным покрытием на стенде ГАЗПАР. Установлено, что для образцов с покрытием толщиной 12 мкм, окисленных при температуре 1200 °C, наблюдается снижение удельного изменения массы. Увеличение толщины “ex-β”-слоя, обусловленное отсутствием фазы α-Zr(O) со стороны покрытия, способствует сохранению остаточной пластичности выше 2%.
Испытания в паро-воздушной среде при 1350°С показали высокотемпературную коррозионную стойкость хромового покрытия.

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!